ICS

点击此处添加中国标准文献分类号

HG

中华人民共和国化工行业标准

HG/T 2877—XXXX

代替 HG/T 2877—1997

拖、凉鞋帮带拔出力试验方法

Determination of pull-out force of upper bands from bottom of slippers or sandals

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

（本稿完成日期：2012-3-18）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部   发布

前  言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准代替HG/T 2877-1997《拖、凉鞋帮带拔出力试验方法》,与HG/T 2877-1997相比,主要技术变化如下：

——对试验仪器的技术要求做了部分修改；

——对夹具的规格形状做了修改；

——对试样制备做了修改；

——对试验结果做了部分修改。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由中国石油和化学工业联合会提出。

本标准由全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会胶鞋分技术委员会（SAC/TC35/SC9）归口。

本标准起草单位: 福建省鞋类产品质量监督检验中心、南安市官桥美人鞋厂、泉州宝峰鞋业有限公司、晋江华龙鞋业有限公司、福建泉州大盛塑胶制品有限公司、东莞市恒宇仪器有限公司、泉州市标准化研究所。

本标准主要起草人：

本标准所替代标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 7056-1986；

——HG/T 2877-1997。

拖、凉鞋帮带拔出力试验方法

范围

本标准规定了以冷粘、组装工艺制造的拖、凉鞋的帮带拔出力试验方法。

本标准规定了A法和B法两种试验方法。A法规定了以冷粘工艺制造的拖、凉鞋的帮带拔出力试验方法，B法规定了以组装工艺制造的拖、凉鞋的帮带拔出力试验方法。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 16852.1-2002 静力单轴实验机的检验 第1部分：拉力和（或）压力试验机测力系统的检验和校准

3  术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1 帮带拔出力  pull-out force of upper bands

按规定方法将鞋的帮带从鞋底部位拔出时所需要的力。

4  试验装置

4.1  拉力试验机

符合GB/T 16825.1-2002中2级要求，力值范围为0～1000N，最小分辨值不大于1N，移动速度为（100±5）mm/min，并可记录下最大断裂力的指示装置。

4.2  夹具

4.2.1  A法夹具

A法夹具为夹持夹具，试验有效宽度为50mm。见图1

4.2.2  B法夹具

B法夹具见图2。

上夹具同4.2.1条款；

下夹具要求上、下夹片间的距离不小于50mm，夹具内有效宽度不小于120mm，上、下夹片中心都有φ30mm的孔。

图1  A法夹具

图2  B法夹具

5  试样

5.1  试验数量

试验数量为1双。

5.2  试样制备

从帮带中间剪开，不得破坏鞋底结构。

5.3  试样调节

在温度为（23±2）℃的环境条件下至少调节4h。

6  试验步骤

6.1  试验应在温度为（23±2）℃的环境条件下进行。

6.2  调整拉力试验机的零点，设定拉力试验机夹具的移动速度为100mm/min。

6.3  对于A法试验，用拉力试验机上下夹具分别固定剪开的整鞋两侧相对应的帮带。对于B法试验，用拉力试验机上夹具固定鞋底，用拉力试验机下夹具固定帮带。

6.4  启动拉力试验机，直至帮带与鞋底分离，或帮带或鞋底破坏，记录最大负荷值。

6.5  试样有多对帮带时，每对帮带均要测试。

7  试验结果

7.1  单只测试样品的结果：测试样品有多对帮带，以最低的拔出力作为本测试样品的测试结果。

7.2  试验结果：一双鞋的每单只测试样品结果分别表示，如若帮带或鞋底破坏，应加以备注。

8  试验报告

试验报告包括如下内容：

a.  采用本标准名称及代号；

b.  试验样品名称；

c.  试验方法（A法或B法）；

d.  试验环境条件；

e.  试验结果；

f.  试验日期、试验者及其他。

_________________________________